附件

表面处理和热处理专业可实现共享的技术及设备

表面处理、热处理是特种工艺的主要工艺门类之一，其工艺品种众多，通过不同工艺的表面处理和热处理，可以有效提高基体材料的耐腐蚀能力，改变表面性质或尺寸，装饰工件外观，增加工件硬度，提升工件可焊性、导电性、散热性、耐磨性等。航空工业宝成在表面处理、热处理专业可实现共享的技术、设备介绍如下：

表 1表面处理共享技术、设备目录

| 共享技术名称 | 工艺特点 | 适用性 | 性能指标 | 主要设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀锌 | 在不同的工艺条件和后处理配方下，可获得彩虹色、蓝白色、黑色表面的镀锌层 | 工业气候环境下耐蚀性较好；具有一定的装饰性。 | 耐中性盐雾≥72h (彩色、黑色钝化) 耐中性盐雾≥48h 符合Rohs标准（蓝白钝化） | 真空除氢箱 |
| 电镀镉 | 在不同的工艺条件和后处理配方下，可获得彩虹色或金黄色的镀镉层 | 海洋气候环境下耐蚀性较好；具有一定的装饰性。 | 耐中性盐雾≥96h (彩色钝化) 电阻率/（μΩ·cm） 6.8～8.5 | 真空除氢箱 |
| 电镀铬 （硬铬、黑铬、装饰铬） | 在不同的工艺条件下，可获得蓝白色的硬铬/镜面光亮的装饰铬和黑铬镀层 | 具有较高的硬度、反光能力，较好的耐热性、耐磨性和外观装饰性。也可用于零件尺寸的修复。 | 铬层硬度(HB)700～1000 黑铬硬度(HB)370～5400 电阻率/（μΩ·cm） 14～67 | 真空除氢箱 |
| 电镀钯 | 可获得银白色的镀钯层 | 化学稳定性好，在高温、高湿或含硫化物高的环境下，也有较好的耐腐蚀性和抗变色性。镀层较软，易弯曲可扩展，接触电阻较低，有较好的抗氧化性、抗烧性和耐磨性，可钎焊。 | 电阻率/（μΩ·cm） 10.7 |  |
| 电镀铑 | 可获得银白色的镀铑层 | 具有高的反射性、耐磨性、硬度、导电性，化学稳定性及抗变色性能，接触电阻很小。内应力大，易产生裂纹，可焊性差。 | 电阻率/（μΩ·cm） 4.5～8.5 硬度（HB）600～650 |  |
| 氰化镀银 | 可获得银白色的镀银层 | 镀层较软，可塑性、导电性、钎焊性好，高温下能防止零件粘结，并具有减磨作用。 | 电阻率/（μΩ·cm） 1.59～13.0 硬度（HB）60～140 |  |
| 微型件局部镀银 | 微型件上局部电镀银，该工艺获得国家发明专利[ZL201210391350.6] | 用于电机产品电刷或需要局部电镀的零件。 | 可实现在3mm×1.4mm×1mm的微型件局部电镀银 |  |
| 电镀硬金 | 光亮的金黄色和浅棕黄色的金钴合金镀层 | 具有优异的耐高温、耐腐蚀性和化学稳定性，具有较好的装饰性和导电性。 | 电阻率/（μΩ·cm） 2.34～4.2 硬度（HB）120～140 |  |
| 铝合金特种氧化 （瓷质、草酸、铬酸） | 在不同的工艺条件下，可获得浅灰色的瓷质阳极化层/草绿色的绝缘阳极化层 | 可提高铝合金的绝缘性、耐磨性耐热性、装饰性、较低的疲劳强度。 | 草酸阳极化膜耐电压 (300～500)V | 可编程特种氧化电源 |
| 铝合金化学氧化 （碱性、酸性、阿诺丁） | 在不同的工艺条件下，可获得彩虹色/金黄色/本色的化学氧化膜层该工艺符合美军标MIL-DTL-5541 | 可提高铝合金的耐蚀性、装饰性和油漆的附着力，较低的接触电阻。 | 耐中性盐雾≥168h 接触电阻 （800～2000）μΩ/平方英寸 符合Rohs标准（本色） |  |
| 钕铁硼磁性材料电镀 | 在不同的工艺条件下，可进行镀锌、镀镍 | 可提高材料的耐蚀性、装饰性。 | 镀锌层耐中性盐雾≥72h |  |
| 铝合金电镀 | 在不同的工艺条件下，可进行镀镍、镀铜、镀铅锡、化学镀镍等 | 可提高材料的耐蚀性、装饰性。 |  |  |
| 电镀镍 （暗镍、光亮镍、黑镍） | 在不同的工艺条件下，可进获得半光、光亮的银白色镀镍层和黑镍层。 | 可提高材料的耐蚀性、耐热性、硬度、磁性能和装饰性。 | 电阻率/（μΩ·cm） 7.4～11.5 光亮镀镍硬度（HB）500～550 镀暗镍硬度（HB）300～350 |  |
| 化学镀镍 | 在不同的工艺条件下，可进获得低磷、中磷、高磷类型的半光、光亮的银白色化学镀镍层。 | 可提高材料的耐蚀性、耐热性、硬度和装饰性。 | 电阻率/（μΩ·cm） 60～75 经热处理后的化学镀镍硬度（HB）600～700 |  |

表2   热处理共享技术、设备目录

| 共享技术名称 | 适用材料 | 适用性 | 主要设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷砂 | 各种材料 | 1.工件表面清理 2.增加工件表面粗糙度 3.工件表面涂覆前处理等 | 喷砂机 |
| 铝及铝合金时效 | 铸铝： ZL101、ZL101A、ZL102、ZL103、ZL16 、ZL104、ZL109、ZL401 硬铝：2A11（LY11） 2A12(LY12)、5A06(LF2)、3A21(LF21) | 1.降低和消除机械零件残余应力 2.稳定尺寸，易于切削加工 3.增加强度和韧性等 | 井式电阻炉 烘干箱（大） |
| 硅青铜时效 | 硅青铜：QSi3-1 | 1.降低和消除机械零件残余应力 2.稳定尺寸，易于切削加工 3.材料中镍与硅形成溶于铜的化合物，获得良好的综合力学性能 | 箱式电阻炉 井式电阻炉 |
| 铍青铜时效 | 铍青铜：QBe1.9、QBe2 | 1.降低和消除机械零件残余应力，稳定尺寸，易于切削加工等 2.达到零件硬度要求 | 真空回火炉 |
| 滚珠轴承钢时效 | 滚珠轴承钢:GCr15 | 1.降低和消除机械零件残余应力，稳定尺寸 2.时效后硬度可达HRC63-66 | 油炉 |
| 轴尖合金时效 | 轴尖合金：3J40 | 1.降低和消除机械零件残余应力，稳定尺寸 2.达至零件硬度要求 | 简易真空管 |
| 稳定化时效 | 各类钢 | 1.降低和消除机械零件残余应力，稳定尺寸 2.易于切削加工等 | 井式电阻炉 烘干箱 |
| 负温 | 各种材料 | 降低和消除机械零件残余应力 | 深冷处理设备 高低温试验箱 |
| 紫铜退火 | 紫铜：T1、T2、T3 | 1.改善切削加工性 2.消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹倾向 3.细化晶粒，调整组织，消除组织缺陷 | 简易真空管 |
| 黄铜退火 | 黄铜：H62、HPb59-1 | 1.改善切削加工性； 2.消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹倾向； 3.细化晶粒，调整组织，消除组织缺陷 | 箱式电阻炉 |
| 硅钢片退火 | 硅钢片：35W230、35W250、35W270、20WTG1500、WTG200(D41、D42、D43、D44、DG41、WTG200-20) | 1.达到材料的磁性能要求 2.改善或消除在机械加工过程中产生的组织缺陷及内应力。 3.消除加工硬化 | 真空退火炉 |
| 软磁合金校平、中间退火 | 软磁合金：1J50、1J79 | 1.改善切削加工性； 2.消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹倾向 | 真空退火炉 |
| 易切钢退火 | 易切钢：Y12 | 1.改善切削加工性； 2.消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹倾向； 3.细化晶粒，调整组织，消除组织缺陷 | 真空炉 |
| 锡青铜退火 | 锡青铜：QSn4-3 | 1.改善切削加工性 2.消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹倾向 3.细化晶粒，调整组织，消除组织缺陷 | 箱式电阻炉 |
| 1Cr18Ni9Ti固溶、退火 | 不锈钢：1Cr18Ni9Ti | 1.改善钢和合金的塑形和韧性，提高抗蚀能力。 2.改善切削加工性； 3.消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹倾向； 4.细化晶粒，调整组织，消除组织缺陷. | 简易真空管 真空退火炉 |
| 65Mn淬火、回火 | 弹簧钢：65Mn | 1.提高刚性、硬度、耐磨性、疲劳强度及韧性 2.提高组织稳定性，消除内应力，调整材料的力学性能，改性加工性能，达到零件硬度要求 | 真空回火炉 |
| 不锈钢淬火、回火 | 不锈钢：20X13(2Cr13)、40X13(4Cr13)、3Cr13 、25X13H2(2Cr13Ni2)、2Cr13Ni2、9Cr18 | 1.提高刚性、硬度、耐磨性、疲劳强度及韧性， 2.提高组织稳定性，消除内应力，调整材料的力学性能，改性加工性能 3达到零件硬度要求 | 真空回火炉 |
| 40CrNiMoA淬火、回火 | 合金结构钢：40CrNiMoA | 1.提高刚性、硬度、耐磨性、疲劳强度及韧性； 2.提高组织稳定性，消除内应力，调整材料的力学性能，改性加工性能； 3.达到零件硬度要求 | 保护气体炉 真空回火炉 井式电阻炉 简易真空管 |
| 铍青铜固溶 | 铍青铜：QBe1.9、QBe2 | 1.改善钢和合金的塑形和韧性 2.提高抗蚀能力，便于继续加工或成型 | 氨气保护分解炉 |
| 弹簧钢回火 | 弹簧钢：65Mn-G2(Ⅰ)、65Mn-G2(Ⅱa)、70-B(Ⅱ)、70-A(Ⅲ) | 1.提高组织稳定性 2.消除内应力，调整材料的力学性能，改性加工性能 | 箱式电阻炉 |
| 0Cr17Ni4Cu4Nb固溶 | 不锈钢：0Cr17Ni4Cu4Nb | 改善钢塑形和韧性，调整组织。 | 高温电阻炉 |
| 0Cr17Ni4Cu4Nb时效 | 不锈钢：0Cr17Ni4Cu4Nb | 沉淀硬化钢析出高度弥散的金属间化合物，青岛强化作用，获得良好地综合性能。 | 箱式电阻炉 |
| 9Cr18真空淬、回火 | 不锈钢：9Cr18 | 精加工后的零件进行淬、回火处理，保持零件金属光泽，达到零件硬度要求 | 真空淬火炉 真空退火炉 烘干箱 |
| 钛合金退火 | 钛合金：TCR、TC4R | 去应力退火：去除材料内应力 除氢退火：提高材料塑性。 | 坑式真空炉 中型真空炉 真空回火炉 |

表 3焊接工艺共享技术、设备目录

| 共享技术名称 | 工艺特点 | 适用性 | 性能指标 | 主要设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点焊工艺 | 通电，加热加压可实现（4+4）mm以下薄板的局部位置焊接，工艺参数可控，焊接变形小 | 有色金属（0.5～2.5）＋（0.5～2.5）,黑色金属（0.5～4）＋（0.5～4） | HB5276-1984 HB5282-1984 | 2KW\25KW\300KW 点焊机(储能焊机) |
| 气焊 | 氧乙炔焰加热，添加焊丝或自熔；汽油雾化加热铝钎焊 | 薄钢（铝）板，小直径管子、有色金属件，铸铁件钎焊件，硬质合金刀具等。 汽油雾化加热可实现铝合金搭接接头的铝钎焊。 | HB5299 | 气焊设备、铝钎焊 |
| 真空钎焊 | 钢、合金钢、不锈钢、合金钢铜钎焊、银钎焊 | 孔轴、配合形式的搭接接头，接头强度高，环境温度可达300℃，焊缝不适合加工。焊缝气密。 | GB11363-89 | ZHS-70A真空炉装炉量80kg 300×500×300 |
| 电阻钎焊 | ≤Φ2银铜导线银钎焊 | 加热过程导线不损伤，接头强度高，工作环境温度可达300℃以上。 | GB11363-89 | 电阻焊机 |
| 氩弧焊 | 氩气保护，电弧加热集中，热影响区窄变形小 | 铝镁钛及其合金，尤其可实现0.8以下薄板的单面焊双面成型工艺。也广泛用于不锈钢、高温合金、高强钢的焊接。 | HB5299 GB3323-87Ⅱ | 氩弧焊机 |
| 手工电焊或CO2焊 | 电弧加热、CO2(或药皮气氛)保护 | 适用于碳钢或低合金钢各种位置的薄板、中厚板焊接。 | HB5299 GB3323-87 Ⅲ级以上 | 电焊机 CO2焊机 |

表4  压力铸造共享技术、设备目录

| 共享技术名称 | 工艺特点 | 适用性 | 性能指标 | 主要设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力铸造 | 1.生产效率高（与其他铸造方法比较）； 2.尺寸精度高，表面粗糙度低； 3.力学性能好，强度高； 4.零件一致性好； 5.轮廓清晰，可压铸薄壁、花纹、图案、文字、螺纹等。 | 1.压铸铝合金、锌合金； 2.用于汽车、仪表、计算机、航空、摩托车、日用品等行业各类中小型薄壁铸件如发动机缸体、汽缸盖、仪表壳体箱体支架、电机鼠笼、电动转子等； 3.可压铸零件重量2.2Kg。 | 化学成分、机械性能符合国标GB/T1173、航标HB5012 美标ASTMB85 日标JISH5302 | J116冷室卧式压铸机 （最大金属浇入量0.7Kg包括浇注系统及排溢系统） J1116冷室卧式压铸机 （最大金属浇入量1.8Kg包括浇注系统及排溢系统） J1125B冷室卧式压铸机 （最大金属浇入量3.2Kg包括浇注系统及排溢系统） J1126冷室卧式压铸机 （最大金属浇入量3.2Kg包括浇注系统及排溢系统） J1140E冷室卧式压铸机 （最大金属浇入量4.5Kg包括浇注系统及排溢系统） T1515冷室立式压铸机 （最大金属浇入量1.5Kg包括浇注系统及排溢系统） |